1. Винты самонарезающие с потайной головкой DIN 7982 размеры – 3,9х13, 16; 4,2х19. – химический состав (%) – C - 0.18; Mn – 0.75; Si – 0.2; P – 0.012; S – 0.007
2. Винты самонарезающие с полукруглой головкой DIN 7981 размеры – 3,9х19; 4,2х13, 19. - химический состав (%) – C - 0.2; Mn – 0.77; Si – 0.2; P – 0.015; S – 0.007
3. Винты самонарезающие с шестигранной головкой DIN 7976 размеры – 5,5х19, 38, 45. - химический состав (%) – C - 0.19; Mn – 0.75; Si – 0.19; P – 0.012; S – 0.007